Материалы для гидро- и пароизоляции чешского завода Juta.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Паронепроницаемый барьер Ютафол Н

Пароизоляционные пленки применяются при устройстве утепления крыш с любыми видами покрытий, стен, полов, перегородок, межэтажных перекрытий. Их функция — защищать теплоизоляционный слой от проникновения водяных паров, образующихся во внутренних помещениях в результате жизнедеятельности людей (приготовление пищи, стирка, купание, мытьё пола и т.п.), и поднимающихся к кровле посредством диффузии и конвекционного переноса.

Паронепроницаемый барьер с отражающим алюминиевым слоем Ютафол Н АЛ Специал

Четырехслойная пленка Ютафол Н АЛ Специал – арматурная сетка выполненная из полиэтиленовых полос; ламинированная с обеих сторон полиэтиленовой пленкой, одна сторона которой покрыта специальным отражающим алюминиевым слоем. Ютафол Н АЛ Специал имеет размеры 1,5х50 м и плотность 170 г/ кв. м. Пленка благодаря входящему в её состав сырью, имеет долгий срок службы. Кроме того, она не подвержена гниению, плесени, не поддается вредителям, не влияет на здоровье.

Монтаж. Пленку необходимо устанавливать так, чтобы отражающая поверность была направлена во внутреннее пространство объекта. Для сохранения отражающей способности необходимо между монтируемой пленкой и потолком создать закрытый воздушный зазор не менее 2 см. Соединение пленки между собой производится односторонним самоклеющимся алюминиевым скотчем.

Соединительная лента Ютафол СП 1

Используется для обеспечения герметичного паронепроницаемого соединения Служит для проклейки слоев пленки между собой в местах нахлеста и для ее фиксации к деталям несущей строительной конструкции.

Соединительная лента Top-Tape 2

Используется для склеивания пленочных пароизоляционных материалов друг с другом, а также приклеивания пароизоляции к несущей конструкции. 
Top-Tape 2 представляет собой ленту длиной 50 м, шириной 2 см, с обеих сторон нанесен клей. 
Техническая информация:
Жаростойкость:     до +140 градусов Цельсия
Морозостойкость:  до -40 градусов Цельсия 
Клей:     Модифицированный полиакрилатный клей / Дисперсия
Адгезия/Сталь при 23 градусах Цельсия:   >30.0 N/25 мм
Адгезия/Сталь при 70 градусах Цельсия:   >10.0 N/25 мм
Хранить в прохладном помещении.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Диффузионная мембрана Ютафол Д

Основная функция гидроизоляционных пленок — защищать теплоизоляционные слой от внешней влаги (снег, капли воды, конденсат), которая может проникать под кровельное покрытие при экстремальных погодных условиях (сильный ветер, ливень) или путем конденсации на внутренней поверхности кровельного покрытия, а также обеспечивать беспрепятственный выход возможных накопившихся в теплоизоляционном слое водяных паров. При применении пленок, не обладающих свойствами мембраны, обязательно устройство вентилируемого пространства между утеплителем и гидроизоляцией.

Пленка предназначена для использования в системах проветриваемых наклонных крыш, а также в стеновых конструкциях при установке сайдинга. Существует несколько типов пленок в зависимости от их плотности, степени горючести, УФ-стабильности, цвета и т.д. Эти пленки можно использовать для крыш из мягкой черепицы, натуральной черепицы.

Подкровельная антиконденсатная пленка Ютакон

В этом материале на сторону, обращенную к утеплителю, нанесен влагопоглощающий нетканый материал. Он поглощает и удерживает водяной пар, образующийся во внутреннем пространстве объекта, препятствуя стеканию конденсата на теплоизоляцию. Воздушный поток в вентилируемом пространстве под пленкой обеспечивает выветривание влаги. Рекомендуется использовать в качестве гидроизоляции кровель, под которыми возможно интенсивное образование конденсата, например, металлочерепицы.

Все пленки имеют теплостойкость до +80°С и морозостойкость до — 40°С

Скотч Tacoflex

|  | Специальный скотч, предназначенный для устройства пароизоляционного контура. Используется для герметизации проходок - вентиляционных труб и т.д. Наклеивается внахлест. Длина роллика 25 м, шириной 60мм Техническая информация: Жаростойкость: до +120 градусов Цельсия Морозостойкость: до -30 градусов Цельсия Клей: Модифицированный полиакрилатный клей |  |
| --- | --- | --- |

Технические характеристики гидро- и пароизоляции чешского завода Juta.

| Материал | Вес, г/м2 | Размер рулона, м | Горючесть, ГОСТ | Паропрони- цаемость водяных паров, г/м2/24ч | Прочность попер/прод, в Н/5см | УФ стабил. | Цвет полосы на рулоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диффузионные пленки (гидроизоляция) — микроперфорированные |  |  |  |  |  |  |  |
| Ютафол Д 110 Стандарт | 110 | 1,5 х 50 | Г4 | 40,98 | 220/190 | 3 мес. | красная |
| Ютафол Д 110 Специал | 110 | 1,5 х 50 | Г2 | 40,98 | 220/190 | 3 мес. | красная |
| Адсорбционная пленка (гидроизоляция) — антиконденсатная |  |  |  |  |  |  |  |
| Ютакон 140 | 140 | 1,3 х 50 | Г4 | 0,352 | 800/600 | 12 мес. | черная |
| Паронепроницаемые пленки (пароизоляция) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ютафол Н 96 сильвер | 96 | 1,5 х 50 | Г4 | 0,98 | 650/450 | 10 дней | черная |
| Ютафол Н 110 Стандарт | 110 | 1,5 х 50 | Г4 | 0,9 | 220/190 | 3 мес. | черная |
| Ютафол Н 110 Специал | 110 | 1,5 х 50 | Г2 | 0,9 | 220/190 | 3 мес. | черная |
| Ютафол Н АЛ Специал | 170 | 1,5 х 50 | Г2 | 0,2 | 200/180 | 3 мес. |  |

Все пленки имеют теплостойкость до +80°С и морозостойкость до -40°С

Технология гидро-, пароизоляции крыш с использованием пленок чешского завода Juta.

Схема 1. Используется при монтаже кровли поверх старого покрытия или при небольших углах наклона кровли.

Схема 2. В основном применяется при укладке битумной черепицы.

Схема 3. Стандартный вариант устройства кровли мансардного этажа.

Схема 4. Применяется при обустройстве нежилого этажа (чердака). Теплоизоляция и паробарьер не применяются, то есть гидроизоляция укладывается непосредственно на перекрытие.